УДК 620:519.2

# С.Р. Ігнатович, О.Г. Кучер,  О.В. Башта

## КРИТЕРІЇ ОБ'ЄДНАННЯ РОЗСІЯНИХ УШКОДЖЕНЬ ПРИ

## БАГАТООСЕРЕДКОВОМУ РУЙНУВАННІ

Моделюється закономірності випадкового нагромадження зруйнованих структурних елементів (ушкоджень) у кінцевій області матеріалу, що ушкоджується. Розроблено математичну модель, що описує залежність концентрації кластерів об'єднаних ушкоджень від загального пошкодження матеріалу. На підставі моделі отримані приватні характеристики багатоосередкового руйнування, у тому числі визначені критерії граничних станів.