УДК 620.179.1

М.В. Карускевич, О. В. Пантєлєєв,  О.А. Шевченко, О.М.Карускевич

КІНЕТИКА  ТРІЩИН  ВТОМИ  В  КРИСТАЛІТАХ  АЛЮМІНІЄВОГО  СПЛАВУ

Досліджено живучість зразків алюмінієвого сплаву із спеціальною грубозернистою структурою (розмір кристалітів до 10 мм). Аналіз результатів дозволяє зробити  важливий попередній  висновок:  кожний кристаліт  має своє апроксимуюче рівняння Париса, коефіцієнти якого залежать, імовірніше усього, від орієнтації кристаліту.