УДК  620.191.35

В.Я.Дереча, Я.М. Кемпа, О.Б Лящук,

М.О. Наумець, Я.М.Рибак, Г.В.Цукорник

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ПРИЛАДУ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ В АНТЕННИХ ОБТІКАЧАХ ЛІТАКІВ

Приведені результати розробки і випробувань приладу виявлення місцезнаходження дефектів типу непроклеїв, розшарувань в багатошарових склопластикових композитних матеріалах конструкцій літаків. Критерій пошуку базується на аналізі параметрів амплітуди відбитої і падаючої хвиль по спеціальному алгоритму на дефектному і бездефектному матеріалах. Прилад складається з двох блоків:НВЧ – давача і мікропроцесорного блоку обробки з графічним рідкокристалічним індикатором. Робоча частота приладу 53...62 ГГц.

# Text boxes

10.28