УДК 662. 753. 12.: 504. 75(047.31)

Бойченко С. В., Скрипка Н. І.,

Уницька О. В.,Скрипка В.М.

Встановлення рівня якості Антильодоутворюючої рідини "Арктика - 200" після довготривалого терміну зберігання.

Одним з проблематичних питань в авіації є утворення льоду на поверхнях повітряних суден. Для вирішення цієї проблеми використовується рідина "Арктика -200". Вона повинна відповідати технічним вимогам згідно ТУ 6-02-956-74. Термін зберігання рідини "Арктика-200" - 1 рік. В статті приведені і графічно відображені дані контролю якості рідини, яка зберігалася більше 1 року. Приведені результати зміни експлуатаційних показників рідини "Арктика-200" та потенціалів алюмінію в рідині в залежності від співвідношень концентрації води і рідини.

На   основі приведених результатів   зроблені висновки щодо рівня якості антильодоутворюючої рідини "Арктика-200" після довготривалого терміну зберігання.