УДК 665.652.86

Гайванович В.І., к.т.н.; Панів П.М., аспірант; Пиш'єв С.В., к.т.н.; \Антонишин В.І.,\д.т.н

ОКСИДАЦІЙНА ОЧИСТКА - СПОСІБ ПОКРАЩАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ

У статті подано результати дослідження процесу оксидаційної очистки прямогонної гасової фракції. Суть процесу — знесірчення прямогонної гасової фракції шляхом селективного окислення сіркових сполук з подальшим відділенням продуктів їх окислення. Вивчено вплив температури на кількісні та якісні показники процесу.