# УДК 620.194 + 621.891

## В.Х.Баланин, А.В.Кулинич, канд. техн. наук

# влияние   вибраций   на    изнашивание   конструкционнЫх

# материалов

Для поверхностей трения, моделирующих характерные виді изнашивания при трении скольжения, установлены границы совместимости при трении под влиянием вибраций.

В связи с тем, что во многих работах по трению и изнашиванию отсутствует единство в терминологии, считаем необходимым произвести ее анализ и в дальнейшем изложении использовать стандартизованные термины.

Общие понятия [1]; загальні поняття [2]:

- Трение [1], тертя [2], friction [1,2] – в дальнейшем используется термин “трение”.

- Изнашивание [1], зношування [2],  wear process [1, 2] – изнашивание.

- Смазочный материал [1],  мастильний матеріал [2], lubricant [1, 2] – смазочный материал.

Виды и характеристики внешнего трения [1];  зовнішнє тертя [2]:

- Трение скольжения [1],  тертя ковзання [2], sliding friction [1, 2] – трение скольжения.

- Трение без смазочного материала [1], тертя без мастильного матеріалу [2], unlubrication friction [1, 2] – трение без смазочного материала.

Виды и характеристики изнашивания [1]; зношування [2]:

- Механическое изнашивание [1], механічне зношування [2], mechanical wear [1, 2] – механическое изнашивание.

  - Абразивное изнашивание [1], абразивне зношування [2], abrasive wear [1, 2] – абразивное изнашивание.

  - Усталостное изнашивание [1], утомне зношування [2], fatique wear  [1, 2] – усталостное изнашивание.

  - Изнашивание при заедании [1], адгезійне зношування [2], adgesive wear  [1, 2], изнашивание при схватывании (первого и второго родов) [3] – адгезионное изнашивание.

  - Изнашивание при фреттинге [1], фретингове зношування [2],  fretting wear [1, 2] – изнашивание при фреттинге.

- Коррозионно-механическое изнашивание [1], механо-хімічне зношування [2], mechanocorrosive wear [1], mechanochemical wear [2], – механо-химическое изнашивание.

  - Окислительное изнашивание [1], окиснювальне зношування [2], oxidative wear [1, 2] – окислительное изнашивание.

  - Изнашивание при фреттинг-коррозии [1], фретинг-корозійне зношування [2], fretting corrosion wear [1, 2] – изнашивание при фреттинг-коррозии.

Явления и процессы при трении и изнашивании [1]; процеси та явища, що супроводжують тертя та зношування [2]:

- Схватывание [1], адгезія [2], adgesion [1, 2] – адгезия.

- Перенос материала [1], перенос матеріалу [2], transfer of material [1, 2] – перенос материала.

- Заедание [1], заїдання [2], seizure [1, 2] – заедание.

Триботехнические характеристики материалов [1]; тріботехнічні характеристики [2]:

- Совместимость при трении [1], сумісність в умовах тертя [2], frictional compatibility [1, 2] – совместимость при трении.

- Стойкость к заеданию [2], стійкість до заїдання [2] – стойкость к заеданию.

- Теплостойкость при трении [2], теплостійкість в умовах тертя [2] – теплостойкость при трении.

Термины, относящиеся к различным разделам [1, 2]:

- Скорость  скольжения [1], швидкість ковзання [2], sliding velocity [1, 2] – скорость скольжения.

- Поверхность трения [1], поверхня тертя [2], sliding surface [1, 2] – поверхность трения.

- Интенсивность изнашивания [1], інтенсивність зношування [2], wear intensity [1, 2] – интенсивность изнашивания.

Влияние вибраций на интенсивность адгезионного изнашивания при трении скольжения без смазочного материала рассмотрено в работе [3]. В настоящей работе результаты приведенных в [3] экспериментов, участником которых является один из авторов, рассмотрены с точки зрения совместимости при трении, т. е. свойств материалов контактирующих поверхностей трения предотвращать адгезию при трении.

В качестве пар трения, моделирующих характерные виды изнашивания в широком диапазоне скоростей скольжения при более чем 20-кратном повышении температуры поверхностей трения, были выбраны:

- сталь 45 х сталь 45 (нормализованные), характерными видами изнашивания которых при испытаниях, проводимых по схеме вал – цилиндрический образец, (без наложений вибраций) является механическое (адгезионное) и механохимическое (окислительное ) изнашивание. При этом в поверхностных слоях контактирующих материалов происходят процессы и явления (заедание, адгезия, перенос материала), определяющие такие триботехнические характеристики, как стойкость к заеданию и теплостойкость в условиях трения. Адгезионное изнашивание в диапазоне малых скоростей скольжения происходит в результате потери стойкости к заеданию, в диапазоне больших скоростей – в результате потери теплостойкости в условиях трения;

- сталь У8 х сталь У8 (закаленные), характерными видами изнашивания которых в тех же условиях являются окислительное и адгезионное из-за потери теплостойкости в условиях трения.

Удельное давление для обеих пар трения составляло р = 2,5 МН/м2, параметры вибраций приведены в табл.1, диапазоны скоростей скольжения – в табл.2.

#### Таблица 1

Параметры вибраций (амплитуда А, частота )

| №№ | А,мм | , Гц |
| --- | --- | --- |
| 1в | 0 | 0 |
| 2в | 1,0 | 50 |
| 3в | 1,0 | 200 |
| 4в | 0,2 | 50 |
| 5в | 0,2 | 200 |

Таблица 2

Диапазоны скоростей скольжения V

| №№ | V, м/с |  | №№ | V, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1с | 0,0010 – 0,0025 |  | 6с | 0,0500 – 0,7000 |
| 2с | 0,0025 – 0,0500 |  | 7с | 0,2500 – 0,5000 |
| 3с | 0,0025 – 0,2500 |  | 8с | 0,5000 – 10,0000 |
| 4с | 0,0025 – 0,5000 |  | 9с | 0,7000 – 10,0000 |
| 5с | 0,0025 – 1,0000 |  | 10с | 1,0000 – 2,5000 |
|  |  |  | 11с | 2,5000 – 10,0000 |

Результаты испытаний сведены в табл.3.

##### Таблица 3

#### Результаты испытаний

| ###### Пара трения | Режим испытаний |  | Вид изнашивания Максимальная интенсивность изнашивания, г/м х 103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры вибраций | Диапазон скоростей скольжения | Адгезионное изнашивание | Окислительное изнашивание |
| сталь 45 х сталь 45 (нормализация) | 1в | 5с 10с 11с | 10,00 2,20 | 1,20 |
|  | 2в | 1с 5с 10с 11с | 12,00 3,40 | 5,00 1,50 |
|  | 3в | 1с 5с 10с 11с | 1800,00 5,20 | 300,00 4,00 |
|  | 4в | 1с 5с 10с 11с | 10,20 3,00 | 5,00 0,60 |
|  | 5в | 1с 5с 10с 11с | 11,00 4,00 | 2,30 1,20 |
| сталь У8 х сталь У8 (закалка) | 1в | 4с 8с | 1,20 | 0,07 |
|  | 2в | 3с 7с 8с | 0,80 1,70 | 0,30 |

Окончание таблицы 3

| ###### Пара трения | Режим испытаний |  | Вид изнашивания Максимальная интенсивность изнашивания, г/м х 103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры вибраций | Диапазон скоростей скольжения | Адгезионное изнашивание | Окислительное изнашивание |
| сталь У8 х сталь У8 (закалка) | 3в | 3с 7с 8с | 1,00 1,50 | 0,18 |
|  | 4в | 2с 6с 9с | 0,11 1,20 | 0,20 |
|  | 5в | 2с 6с 9с | 0,09 0,90 | 0,04 |

Анализ результатов испытаний с точки зрения совместимости при трении однозначных выводов о влиянии вибраций на вид изнашивания и его интенсивность сделать не позволяет.

Так для пары трения сталь 45 х сталь 45 расширяется диапазон окислительного изнашивания (2в-5в, 1с) с аномально высокой его интенсивностью на режиме 3в1с, аномально возрастет интенсивность адгезионного изнашивания на режиме 3в5с.

Для пары трения сталь У8 х сталь У8 диапазон окислительного изнашивания сужается за счет появления адгезионного изнашивания на режимах (2в-3в, 3с) и (4в-5в, 2с).

Для обеих пар трения на режимах (2в-5в, V=0) происходит изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии, т. е. совместно имеют место адгезионный, окислительный, усталостный и абразивный виды изнашивания [4]. Однако оценку вклада каждого из них в окончательный результат произвести не представляется возможным.

Необходимы дополнительные исследования и подходы, например, приведенные в [4], но с учетом отличий в схемах испытаний.

Список литературы

- ГОСТ 27674-88. Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения. – М.: Госстандарт СССР, 1988. – 21 с.

- ДСТУ 2823-94. Зносостійкість виробів. Тертя, зношування та мащення. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 32 с.

- Н.Л. Голего. Схватывание в машинах и методы его устранения. – К.: Техніка, 1965. – 232 с.

- Анпилогов В.Н., Баланин В.Х. Фреттинг-повреждаемость деталей двигателей внутреннего сгорания // Авиационно-космическая техника и технология: Сборник научных трудов. – Х.: Гос. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 1999. – Вып. 9. Тепловые двигатели и энергоустановки. – с.446-448.