## УДК 620.178.16(043.26)

О.І. Богданович, к.т.н. Є.Ю. Більчук

КІНЕТИЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИКО-АКТИВАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ПРОТИЗНОСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВІАПАЛИВА “ТС-1” ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

Сучасний розвиток техніки не можливо здійснити без підвищення якості, надійності, економічності та виробності машин, механізмів, обладнання, особливо для авіаційної техніки, а також боєздатності, зокрема  для військової техніки. Забезпеченню вищевказаних вимог сприяє поглиблення та розширення уяв о трибосистемах. В свою чергу, для достовірної оцінки, аналізу та прогнозуванню трибопроцесів необхідно використовувати фундаментальні, принципові та інваріантні критерії. За даними порівняльного аналізу найбільш розповсюджених критеріїв зносостійкості та сумісності матеріалів трибосполучень є залежність від умов функціонування трибовузла (навантаження та швидкості ковзання), що не дозволяє використовувати їх (критеріїв) в якості констант матеріалів. Принципово інваріантні енергетичні критерії зносостійкості. Але ж, критерій густини поглинутої енергії не є константою при механо - хімічному зносі, тому що об’єкт, якій піддається руйнації, вторинні структури, - зазнають у процесі руйнації глибинні структурно-хімічні перетворення. Найбільш адекватний критерій для механо – хімічного зносу – питома робота руйнування , - є уявною характеристикою зносостійкості та залежить не тільки від поверхневої міцності матеріалу, але і від здатності трибосистеми до дисипації. В той же час енергетико - активаційні критерії є найбільш відповідної та потенційно інваріантною характеристикою зносостійкості [1]. З іншого боку, в трибосистемах треба врахувати і таки складні явища синергетизму, взаємовпливу та самоорганізованості. Використана трьохстадійна кінетична модель механіко – хімічного зносу та експериментально – розрахунковий метод дозволяє розглянути трибореакцію в складних умовах різних видів тертя. А також елеменировувати надійні канали (прямі та зворотні) обміну інформацією між параметрами навантаження трибосистеми, таких як тиск, температура, матеріали, середовище і т. ін., з метою керування її роботою [2, с. 7]. Виходячи з вищевказаного сформульована мета дослідження.

Мета дослідження – експериментальне визначення кінетичних характеристик та енергії активації поверхневого зруйнування сталі у вуглеводному пальному, в діапазоні структурної пристосовуваності, за умов нормального тертя та зносу.

Вибір обладнання та матеріалів для трибокінетичного дослідження обумовлено потребою використовування найбільш розповсюджених та детально вивчених у триботехніці, стосовно авіаційних трибовузлів, конструкційних матеріалів, змащувальних середовищ та випробувального обладнання. Вказаним вимогам відповідають : підшипникова легирована сталь ШХ15 (ГОСТ 801-78), авіаційне паливо “ТС-1” (ДСТУ 320.00149943.011-99), машина тертя “КИИГА-2” [3]. З метою відстеження динаміки зміни кінетичних характеристик та енергії активації зруйнування застосовували пальне довгострокового зберігання.

Отримані результати трібокінетичного дослідження розташовані в нижченаведених таблиці та графіках.

| Значення |  |  |  | Інтервали часу для котрих розраховували константу швидкості реакції, Кр, с*103 | Значення Кр, с-1*10-8 | Середні значення Кр, с-1*10-8 | Коефіцієнти варіації оцінки Кр, Wк, % | Значення енергії активації поверхневого зруйнування, Ер, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантаження на вісь, Р, Н | Температури Т, К |  | Порядків зношування, Nр |  |  |  |  |  |
| 98,1 |  | 303 | 1 1 | 3,6-3 4,2-3,6 4,8-4,2 | 1,2094 0,8897 0,7724 | 0,9572 | 16.71 | 23,143 |
|  |  | 333 | 1 1 | 2,4-1,8 3-2,4 3,6-3 | 1,9868 2,4038 2,1791 | 2,1899 | 6,.74 |  |

R2 – середнє квадратичне відхилення з урахуванням логарифмічного масштабу.

Зважаючи на отримані нові результати та дані попередніх досліджень [1] можна припустити:

- Значення енергії активації поверхневого зруйнування сталі ШХ15 в авіаційному паливі при довгостроковому зберіганні буде збільшуватися;

- Зменшення значень констант швидкості зруйнування сталі ШХ15 показує, що з часом протизносні  властивості авіаційного палива мають тенденцію поліпшуватися;

- В межах нормального механо - химичного зносу, підтверджується лінійно – кумулятивний характер зносу сталі ШХ15 в авіаційному паливі.

##### Список використаної літератури

1. Богданович А.И. Кинетические и энергетико-активационные характеристики износостойкости и совместимости материалов трибосопряжений / Автореф. на соиск. уч. степ. к.т.н. – К.: КИИГА,1987.

2. Литвинов А.А., Ластовец А.Н. Феноменологическая теория трения и смазки: Конспект лекций. – К.: КМУГА, 1999.

3. Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. – М.: Машиностроение,1977.- 149с.